| MATERIÁL HORNÍ DESKY | SLOŽENÍ | SÍLA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANILUX Čiré sklo | - Planilux 10mm - Folie 0,76 - Planilux 10mm - Folie 0,76 - Planilux 10mm | 10.2.10.2.10 Síla schodnice 31,52 mm Vzor 1 |  |  |
| PLANILUX Čirý s pískovanými pruhy na povrchu, ošetření nástřikem Clear shield | - Planilux 10mm - Folie 0,76 - Planilux 10mm - Folie 0,76 - Planilux 10mm | 10.2.10.2.10 Síla schodnice 31,52 mm Vzor 8 |  |  |
| PLANILUX Čirý. Lepeno s pomocí matné folie. | - Planilux 10mm - Folie matná 0,76 - Planilux 10mm - Folie 0,76 - Planilux 10mm | 10.2.10.2.10 Síla schodnice 31,52 mm Vzor 9 |  |  |
| ALUMINUM, Ornamentní sklo čiré nebo matované. Faktor protiskluzu R11 (dle DIN 51097) | - Ornament 10mm - Folie 0,76 - Planilux 10mm - Folie 0,76 - Planilux 10mm | 10.2.10.2.10 Síla schodnice 31,52 mm Vzor 7 |  |  |
| OMICRON Ornamentní sklo čiré nebo matované. Faktor protiskluzu R11 (dle DIN 51097) | - Ornament 10mm - Folie 0,76 - Planilux 10mm - Folie 0,76 - Planilux 10mm | 10.2.10.2.10 Síla schodnice 31,52 mm Vzor 6 |  |  |
| Lux Raff STONE Satinované sklo s povrchem STONE. Faktor protiskluzu R12 (dle DIN 51097) | - STONE 10mm - Folie 0,76 - Planilux 10mm - Folie 0,76 - Planilux 10mm | 10.2.10.2.10 Síla schodnice 31,52 mm Vzor 5 |  |  |
| PLANILUX Povrch sítotisk + korundový prášek. Koeficient smykového tření vyhovuje dle ČSN 74 4507 | - Planilux ESG 10mm - Folie 1,52 - Planilux 10mm - Folie 0,76 - Planilux 10mm | ESG10.4.10.2.10 Síla schodnice 32,28 mm Vzor 2, 3, 4 Hliník, body, pruh na schodnicové hraně |  |  |